2020年阿坝藏族羌族自治州聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施方案

阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局

2020年06月

2020年阿坝藏族羌族自治州聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施方案

# 一、抽样方式

# （一）抽样领域

流通领域抽样。

# （二）抽样产品种类

1.产品类型

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线。

# 2.抽查产品范围

①可抽查的具体产品种类：聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐油软电缆、聚氯乙烯绝缘安装用电线和（或）屏蔽电线等。

产品图片

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆

②不应抽查的易混淆产品种类：

阻燃聚氯乙烯绝缘电缆电线、耐火聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃耐火聚氯乙烯绝缘电缆电线、无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆。

# 3.产品的执行标准要求

GB/T 5023.1-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

JB/T 8734.1-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

二、产品生产消费情况、企业分布和产业集中区域

电线电缆是用来传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的线材产品，作为最大的基础配套产业，电线电缆产品广泛用于国民经济建设的各个领域，尤其是建筑工程、工业设备、交通运输等领域的供电系统，是现代经济和社会正常运转的基础保障，产品质量直接关系到人民群众的生命财产安全。电线电缆产品基本结构为“导体+绝缘+护套”三层结构，其中导体用来传输电能，材质有铜、铝、铝合金；绝缘起触电保护作用，材料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡胶等；护套的作用是保护绝缘不受外界环境的腐蚀或损伤，材料通常有聚氯乙烯、聚乙烯、弹性体等。

我国是全球第一大电线电缆生产国，2018年我国电线电缆产业总产值1.7万亿。根据行业协会的统计数据，生产企业数量有7000多家。从行政监管的角度统计，获得CCC认证企业有5900余家，获得生产许可证企业有3000余家。

从集中度分布看，电线电缆生产企业主要集中江苏、广东、河北、安徽、浙江、山东、四川等省。大型、中型、小微型企业比例分为2%、13%、85%，规模排名前10位企业的市场累计份额仅占全行业7%-10%。

目前四川省内电线电缆生产企业大大小小有180多家，四川省的电线年产量居全国前列，部分电线产品的生产已居国内领先地位，是国内电线生产基地之一。有四川明星电缆有限公司、成都成塑线缆有限公司、特变电工德阳电缆股份有限公司、成都鑫电线缆有限公司、成都美河线缆有限公司、成都汇源光通信有限公司、四川川东电缆股份有限公司等大、中型企业。

三、产品质量安全监管情况

# 1.产品实施行政许可、市场准入和相关资质管理情况；

聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量目前实行CCC强制认证行政管理制度。

本次抽查企业为CCC强制认证获证且证书有效企业，抽查产品为CCC强制认证发证产品。

# 2.国家总局开展监督监管情况

近三年，国家总局组织开展627批次监督抽查，合格率统计情况如表2所示。

表2 国家监督合格率统计

| 时间 | 样品批次数 | 合格批次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 177 | 164 | 92.4% |
| 2018 | 144 | 141 | 97.9% |
| 2019 | 306 | 291 | 95.1% |

3.省内市场监管局开展监督监管情况

近三年，省局组织开展415批次监督抽查，合格率统计情况如表3所示。

表3 省级监督合格率统计

| 时间 | 抽查批次数 | 合格批次数 | 批次合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 136 | 135 | 99.3% |
| 2018 | 130 | 129 | 99.2% |
| 2019 | 149 | 148 | 99.3% |

四、抽查产品的标准体系状况

4.1标准体系介绍

我国聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的标准体系根据标准的性质分为检测方法标准、产品标准。目前现行有效的聚氯乙烯绝缘电缆电线相关的国家强制性标准0项、推荐性标准16项，其中推荐性国家标准10项、推荐性行业标准6项。

本次所抽查的产品聚氯乙烯绝缘电缆电线具有完善的国标，均已正式实施，不涉及换版，大多修改采用 IEC 国际电工委员会标准。执行标准均为推荐性标准，但因纳入到了许可证和 CCC 认证管理体系，因此也具有强制性。

我国聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的相关标准如表4所示：

表4 我国聚氯乙烯绝缘电缆电线产品相关标准情况

| 产品标准 | GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》 |
| --- | --- |
|  | GB/T 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 |
|  | GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》 |
|  | GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》 |
|  | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》 |
|  | GB/T 5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》 |
|  | GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》 |
|  | JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》 |
|  | JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 |
|  | JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》 |
|  | JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》 |
|  | JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》 |
|  | JB/T 8734.6-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》 |
| 检测方法标准 | GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 |
|  | GB/T 3048.4-2007 《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》 |
|  | GB/T 3048.8-2007 《电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验》 |

4.2涉及主要产品标准情况介绍

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB 5023.1-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

GB 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB/T 5023.2-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、曲挠试验、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等试验的方法。

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB 5023.3-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用无护套电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、绝缘失重等指标。

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB 5023.4-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用护套电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB 5023.5-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘软电缆（软线）。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、曲挠试验、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

GB/T 5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2006年04月30日发布，2006年12月01日实施，本版标准代替GB 5023.6-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月30日发布，2009年05月01日实施，本版标准代替GB 5023.1-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.1-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.2-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆电线。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.3-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘连接用软电线和软电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.4-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘安装用电线。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.5-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘屏蔽电线。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

JB/T 8734.6-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2016年04月05日发布，2016年09月01日实施，本版标准代替JB/T 8734.6-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口，适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电梯电缆。标准规定了绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热冲击、护套热冲击、护套老化前后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率等指标。

# 4.3涉及方法标准情况介绍

GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2008年06月26日发布，2009年04月01日实施，本版标准代替GB/T 2951.1-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量--机械性能试验》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会归口，适用于电缆和光缆绝缘和护套材料。标准规定了电缆和光缆绝缘和护套材料的厚度、外径、拉力测定方法。

GB/T 3048.4-2007 《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2007年12月3日发布、2008年5月1日实施，本版标准代替GB/T 3048.4-1994《电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会归口，适用于电线电缆。标准规定了电线电缆的导体直流电阻试验方法。

GB/T 3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验》

该标准为现行有效的国家推荐性标准，于2007年12月3日发布、2008年5月1日实施，本版标准代替GB/T 3048.8-1994《电线电缆电性能试验方法 交流电压试验》。该标准由全国电线电缆标准化技术委员会归口，适用于电线电缆。标准规定了电线电缆的交流电压试验方法。

五、抽样工作要求

5.1抽样方法

抽样方法按照《四川省聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施细则》执行。

5.2抽样数量

抽样数量见表5。

表5 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 一整段样品不少于40m，其中20m作为检验用样品，剩余样品不少于20m作为备用样品。 |

在生产企业成品库内或市场经销商处待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

当被抽检企业主导产品在企业成品库内有多个型号规格且符合抽样基数要求时，可用随机数表、掷骰子或抽扑克牌等方式随机确定被抽样品。

在生产企业成品库内抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

# 5.3样品流转

抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”， 附合格证明，由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损，尤其避免端头雨淋、进水等情况，必要时可进行塑封，并注意使样品的最小弯曲半径符合标准要求。对于小截面电缆，封样单可缠绕于成卷样品包装上。对于大截面电缆，封样单可缠绕在样品本体两端头，缠绕时注意不要遮挡合格证。

# 5.4抽样单

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息和被抽查产品及企业有关信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。

抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

六、检验工作要求

6.1 检验项目、检验方法、判定规则按照《四川省聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施细则》执行。

6.2承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况、确认样品与抽样文书的记录是否相符、并填写样品接收表（注：当封条若破损、样品有可能被调换或损坏时、或样品与抽查样品不一致时、立即与抽样单位联系、确认原因、同时上报任务委托单位取消该样品的抽查工作）。对检样和备样分别加贴相应标识后入库。

- 样品处置

本次监督抽查的样品、委托检验机构承担样品处置具体工作。

未付费样品处置：检验结果为合格的未付费样品、应当在检验结果异议期满后及时退还被抽样生产者、销售者；检验结果为不合格的未付费样品、应当在检验结果异议期满三个月后依法处理、不合格样品不得用于销售。未付费样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的、检验机构应当向被抽样生产者、销售者说明情况。被抽样生产者、销售者提出样品不退还的、由检验机构按相关要求自行处置。

付费样品处置：检验结果为合格的付费样品留样期为检验工作完成、出具检验报告后三个月；检验不合格的付费样品留样期为检验工作完成、出具检验报告后六个月。保质期小于三个月的样品、样品保存至保质期。对检验结果有异议的样品、按照法律、法规、规章规定和实际需要保留至规定期限。

留样期满后、付费的样品除检验已损耗外、应当根据现状、用途按照以下方式处置：（一）销毁；（二）拍卖。

有下列情形之一的、付费抽样的样品应当予以销毁或作无害化处理：危及人体健康和人身、财产安全的；失效、变质的；失去使用和回收利用价值的。

样品销毁或作无害化处理时、检验机构应当有两名以上工作人员参加、制作销毁记录、载明销毁时间、地点、方式、销毁物品的名称、种类、数量以及执行人、并拍照或摄像存档。

对检验合格或经技术处理后仍有使用和回收价值的样品、应当按有关规定进行拍卖。拍卖款应当按照财政部门的规定及时上缴同级财政国库、款项上缴凭证由组织监督抽查的部门和其委托的检验机构存档备查。

八、任务分工及进度安排

监督抽查任务分工如表6所示。

表6 任务分工表

| 抽样机构 | 检验机构 |
| --- | --- |
| 机构名称 | 联系人（手机、QQ） | 抽样区域及批次分布 | 机构名称 | 联系人（手机、QQ） |
| 四川省产品质量监督检验检测院 | 肖春（18180909862） | 四川省内150个批次 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 刘亚赤（13880281348、3459095） |

异议受理机构（阿坝局异议受理人、028-65099042、四川省成都市龙泉驿经济开发区兴茂街16号）

*月*日前             抽样前准备

*月*日-*月*日      现场抽样

*月*日-*月*日     样品检验及数据上报

*月*日-*月*日     配合结果确认、异议处理

*月*日-*月*日     完成资料汇总及不合格资料上传

九、经费预算

本次监督抽查各任务承担机构（抽样、检验）的经费预算情况如表7（按省局预算的经费填写，以实际批复为准）。

表7 经费预算

| 抽查产品名称 | 抽查季度 | 抽查批次数 | 检验费单价（元） | 检验费合计（元） | 平均购样费（元） | 购样费合计（元） | 经费预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 2 | 13 | 1575 | 20475 | 100 | 1300 | 2.1775 |

# 十、其他注意事项

10.1判定原则

a)若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

b)若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

c)若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

d)若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

e)若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

f)检验后的样品应妥善保管，不合格样品根据需要可作必要的影像记录。

g)数值修约应执行“四舍五入”原则。

10.2对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

a)核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

b)对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。如原样满足检验要求，应优先采用留存的原样进行复检；原样不满足检验要求时，经任务下达部门同意后采用备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

c）复检机构应当通过拍照或者录像的方式检查记录备用样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对备用样品与抽样文书的记录是否相符。

d)绝缘最薄处厚度、绝缘平均厚度为不同检验项目但检验结果具有关联性，若企业对其中之一提出异议时，复检机构应对其关联项同时复检并同时进行判定。

e)拉力试验复检时夹头移动速度为（25±5）mm/min，热塑性材料试验应在（23±2）℃温度下进行。

f)导体直流电阻试验复检时，大截面铝导体试样的长度应为：导体标称截面185mm2 及以下，取5m；导体标称截面240mm2及以上，取10m。

10.3复检机构应对复检样品进行确认,包括:复检样品的封样状态是否完好(若启用备样复检)、复检样品工作状态是否符合试验条件要求、复检样品和初检样品规格型号、外观、标识是否一致。若复检样品出现不能确认、不符合试验条件要求、与初检样品不一致等特殊情况时,应当中止复检流程,报送质量监督司产品负责人,待质量监督司决定是否继续实施复检。

# 十一、附件

附件1：2020年阿坝藏族羌族自治州聚氯乙烯绝缘电缆电线

产品质量监督抽查实施细则

2020年阿坝藏族羌族自治州聚氯乙烯绝缘电缆电线

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  聚氯乙烯绝缘电缆电线检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 3 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 4 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2951.11 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验

GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

JB/T 8734.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。